SECTION I

Table A. FTIR band assignment of nHA samples

| Functional group |  | OH- strech | C=O strech | 3 CO3-2 (A) | 3 CO3-2 (AB) | 3 CO3-2 (B) | 3 PO4-3 | 1 PO4-3 | 2 CO3-2 (A) and HPO4-2 | L OH- | 4 PO4-3 | 2 PO4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commercial HA |  | 3572 | - | - | - | - | 1072 1047 | 962 |  | 632 | 602 572 | 474 |
| HA (Water/Acetone) | 15 min | 3569 | 1703 | 1497 | 1454 | 1423 | 1092 1040 | 963 | 875 | 631 | 603 567 | 474 |
|  | 30 min | 3564 | - | 1497 | 1455 | 1421 | 1088 1043 | 963 | 875 | 631 | 603 567 | 472 |
|  | 45 min | 3558 | - | 1499 | 1460 | 1424 | 1093 1039 | 963 | 875 | 631 | 603 566 | 472 |
|  | 60 min | 3564 | 1701 | 1493 | 1454 | 1423 | 1091 1038 | 963 | 875 | 633 | 603 565 | 474 |
| HA (Water/THF) | 15 min | 3569 | 1739 | 1499 | 1458 | 1424 | 1093 1038 | 962 | 875 | 633 | 603 565 | 474 |
|  | 30 min | 3570 | 1737 | 1497 | 1457 | 1420 | 1097 1038 | 962 | 875 | 628 | 603 565 | 476 |
|  | 45 min | 3573 | - | 1495 | 1456 | 1421 | 1095 1039 | 962 | 874 | 630 | 603 565 | 476 |
|  | 60 min | 3561 | - | 1493 | 1457 | 1424 | 1093 1039 | 962 | 875 | 632 | 603 565 | 476 |
| HA (Water/Ethanol) | 15 min | 3573 | 1712 | - | 1471 | 1424 | 1090 1036 | 962 | 873 | 633 | 603 565 | 471 |
|  | 30 min | 3570 | - | - | 1471 | 1420 | 1091 1039 | 962 | 875 | 631 | 603 566 | 472 |
|  | 45 min | 3568 | - | - | 1472 | 1420 | 1091 1036 | 962 | 874 | 633 | 602 565 | 471 |
|  | 60 min | 3569 | 1716 | - | 1473 | 1421 | 1093 1039 | 963 | 874 | - | 603 566 | 471 |